哈尔滨理工大学第一届“恒宇杯”金相技能大赛

暨第八届全国大学生金相技能大赛选拔赛

竞赛规则

(2019年 03 月 12 日发布)

一、竞赛流程

大赛为决赛一个阶段进行。

计划参加决赛阶段比赛的选手需按时办理报名手续，并及时组织平时训练以参加决赛。

决赛至少应该有 20 名 (含) 以上选手参加。

鼓励开设有金相制样相关实验课程的专业的学生及对此感兴趣的广大学生参加校内预赛。

决赛可以分组进行，决赛阶段选手出场顺序按报名顺序排定。

二、比赛样品、设备及耗材

预赛阶段的比赛样品、设备及耗材由预赛组织者自行确定。

竞赛委员会在不迟于每一届大赛复赛开赛前一个月公布四种样品 (包括对样品进行的必要描述)，并指定一种为决赛样品。

三、比赛办法

决赛阶段比赛办法为：

(1) 参赛选手需在开赛前10分钟到达检录处签到，领取样品并选取金相砂纸；

(2) 开赛前5 分钟，选手进入磨样室，提前将水磨砂纸安装好；在工作人员宣布开始后即可开始比赛；

(3) 选手需在 35 分钟内对样品的指定端面 (未刻有样品编号的一端) 完成磨制、抛光、浸蚀等工序，最终制备出供评委评分的样品；

(4) 比赛结束前5 分钟，工作人员将予以提醒；

(5) 工作人员宣布比赛结束时，所有选手应立即停止操作，并将样品交给工作人员。

(6) 评审委员会按照《哈尔滨理工大学金相技能大赛评审工作条例》进行评分。

在比赛过程中，选手需遵守以下规定：

(1) 选手可以自由选择手磨 (干磨) 或机磨 (湿磨) 甚至机磨加手磨的混合方式对样品进行粗磨和细磨；选手可以用水磨砂纸进行手磨，也可以用干磨砂纸上进行机磨。因条件所限，比赛期间不允许在加水条件下进行手磨或在不加水条件下进行机磨。

(2) 比赛提供若干型号的水磨砂纸和干磨砂纸供选手选用，选手需在签到处一次性选择、领取砂纸。每位选手最多只能选择 6 张砂纸。进入磨样室后，选手不得要求补领或换领砂纸。

(3) 抛光布由工作人员在赛前统一安装。比赛过程中，如因操作不当等原因导致抛光布破损，选手可向工作人员申请更换抛光布，但不另行补时 (不扣分)。

(4) 样品经抛光、浸蚀后，需进行清洗烘干后方可使用显微镜观察。

(5) 比赛过程中样品丢失，可以申请领用新样品继续比赛，但不另行补时 (需扣分)。

(6) 选手不得携带任何自备的辅助实验工具 (包括耗材、器皿等) 进入赛场。

(7) 经竞赛委员会批准，承办单位根据比赛场地的实际情况制定的不违反本规则的其他规定 (需不迟于复赛开赛前 15天发布)。

四、评分标准

预赛及决赛采用统一的评分标准：

| 序号 | 评分项目 | 要求 | 类别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像质量 (80分) | 组织正确与组织清晰度(50分) | 组织无法辨别 | 0-10分 |
|  |  |  | 可以辨别部分组织、很不清晰 | 11-20分 |
|  |  |  | 组织可勉强辨别，不够清晰 | 21-30分 |
|  |  |  | 组织正确、组织比较清晰 | 31-40分 |
|  |  |  | 组织正确、组织很清晰 | 41-50分 |
|  |  | 划痕 (20分) | 低倍粗大划痕很多且交叉 | 0-5分 |
|  |  |  | 低倍粗大划痕 2 条或高倍细划痕数量很多 (4-5 个视场可见) | 6-9分 |
|  |  |  | 低倍粗大划痕1条或高倍细划痕数量较多(2-3个视场可见) | 10-13分 |
|  |  |  | 无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量较少(1个视场可见) | 14-17分 |
|  |  |  | 无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量很少或没有 | 18-20分 |
|  |  | 假象(10分) | 假象较多 | 0-3分 |
|  |  |  | 假象较少 | 4-7分 |
|  |  |  | 基本没有假象 | 8-10分 |
| 2 | 样品表面质量 (10分) | 样品磨面角（2分） | 目测倒角质量给分[标准倒角为(0.5~1)mm×45 | 0-2分 |
|  |  | 观察面平度（3分） | 有明显坡面 | 0-1分 |
|  |  |  | 坡面小基本平整 | 1-2分 |
|  |  |  | 很平整 | 2-3分 |
|  |  | 宏观划痕（3分） | 宏观划痕多 | 0-1分 |
|  |  |  | 宏观划痕中等 | 1-2分 |
|  |  |  | 宏观划少或没有 | 2-3分 |
|  |  | 样品清洁度（2分） | 污迹、坑点多 | 0-1分 |
|  |  |  | 污迹、坑点少 | 1-2分 |
| 3 | 操作规范* (10分) | 引导学生良好 实验习惯 | 磨制操作 | 0-3分 |
|  |  |  | 抛光及腐蚀操作 | 0-4分 |
|  |  |  | 显微镜操作 | 0-3分 |

* “操作规范”部分的评分细则将于 2019年 3月12日前发布。

五、奖项设置

1. 大赛为参赛选手设置一等奖、二等奖、三等奖及优胜奖。

  一等奖获奖者从预选人中按最终成绩由高到低排序产生。最终成绩相同时，按参考平时训练成绩排序。

  二等奖和三等奖获奖者在不包括一等奖获奖者在内的其他所有参赛选手中按最终成绩由高到低排序产生。最终成绩相同时，按平时训练成绩排序。

  参加预赛选手总数不超过 300人 (含) 的情况下，一等奖、二等奖和三等奖获奖人数上限分别为 3 人、6人、9人；优秀奖若干人。 

竞赛委员会为一等奖、二等奖和三等奖获奖选手颁发获奖证书。

2. 经竞赛委员会批准，大赛组织委员会可自行设置其他奖项 (评奖方法另行颁布)。

六、附 则

本规则由竞赛委员会于2019 年 03 月制定。

竞赛委员会对本规则拥有最终解释权。